Профили стальные гнутые трапециевидные.

#### C 10-1000 ГОСТ 24045-94, С21-1000 ТУ 36.25.12-66-91, Н57-900 ТУ 1122-003-01410415-94

| НОМЕНКЛАТУРА ПРОФИЛЕЙ |
| --- |
| Обозначение профиля | Толщина S, мм | Площадь сечения, см² | Масса, кг | Ширина заготовки, мм |
|  |  |  | 1 м длины | 1 м² |  |
| С10-1000 | 0,6 0,7 | 6,6 7,7 | 5,6 6,5 | 5,6 6,5 | 1100 |
| С21-1000 | 0,6 0,7 | 7,5 8,75 | 6,41 7,4 | 6,41 7,4 | 1250 |
| Н57-900 | 0,7 0,8 | 7,4 8,75 | 7,4 8,4 | 9,9 11,2 | 1250 |

Область применения:

Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства применяются в качестве настилов покрытия и в ограждающих конструкциях (стеновые панели, перегородки, ворота и т.д.), в промышленных зданиях  из легких металлических конструкций, эксплуатируемых в неагрессивных и слабоагрессивных средах, с температурой воздуха внутри помещения  не менее 18(С и относительной влажностью 60%. Профилированные листы изготавливаются из металла Ст3 по ГОСТ 380-71 (допускается Ст3, Ст1 по ГОСТ 380-71).

# Text boxes

ГОСТ 24095 – 94